VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Výměna umělého povrchu hlavního hřiště, TCM – opakované řízení

Technická specifikace

## Základní charakteristika

Stávající umělý povrch hlavního fotbalového hřiště (Ligaturf 240 na elastické podkladové vrstvě) je již za hranici své technické životnosti, není dostatečně vhodný pro další využití ke sportování, povrch je značně degradovaný a hrozí poranění hráčů. Proto je potřeba zmodernizovat povrch hřiště s UMT za nový, kvalitnější a bezpečnější. Stávající umělý povrch hrací plochy se skládá z travního koberce výšky 45 mm a gumové podložky tl. 25 mm.

## Požadavky na kvalitu fotbalové umělé trávy

- Certifikace – FIFA

- Typ vlákna – Monofilní rovné vlákno 100 % PE

- Min. tloušťka vlasců umělé trávy 360 μm

- Výška umělé trávy min. 40 mm

- Min. počet vpichu 8020 na m2

- Min. hmotnost 2050 g/m2

- Min. Dtex 13700

- Barva – zelená

- Lajnování na kopanou bílá barva – univerzální hřiště 105x68 (hlavní fotbal).

- Žlutá/modrá grafické značení pro 2 x malá kopaná 48 x 28 m

- Min. 20 kg / m2 přírodně bílého křemičitého písku. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro použití na sportoviště, frakce 0,6/1,2 mm

- Min. 6 kg / m2 Certifikovaného šedého gumového granulátu EPDM, frakce 1,0/3,0 mm

## Kontrolní body během výměny umělého fotbalového trávníku

1.	Kontrola podloží pod umělým trávníkem – podložka ze SBR bude po odstranění umělého trávníku se vsypem zkontrolována, zda nevykazuje známky poškození.

2.	Kontrola dodaného umělého trávníku – před samotnou instalací bude provede na umělého trávníku, budou zkontrolovány dodané role v neporušeném stavu (číslo šarže bude ověřeno u výrobce, zda umělý trávník splňuje požadované parametry).

3.	Relaxace umělého trávníku – minimálně jeden den bude umělý trávník relaxovat (bude kontrolováno technickým dozorem investora).

4.	Spoje umělého trávníku – lepení jednotlivých rolí i lajn bude prováděno na 30 cm pásky, kdy minimálně 90 % pásky bude pokryto lepidlem, které bude dvojsložkové. Lepení nebude možné provádět bez účasti technického dozoru.

5.	Lajnování – před aplikací vsypu (křemičitého písku a gumového granulátu) bude provedena kontrola lajn, soudržnosti a správnosti nalajnování.

6.	Křemičitý písek – před aplikací křemičitého písku bude kontrolována frakce a množství křemičitého písku přímo na staveništi.

7.	Gumový granulát – šedé EPDM – před aplikací bude kontrolováno množství a frakce.

8.	Celková kontrola sportoviště a jeho předání

# POPIS ÚZEMÍ STAVBY

Stavba se nachází na pozemku parc. č.1101, k. ú. Brněnské Ivanovice.

### Dotčený pozemek:

| číslo parc. | k.ú. | Číslo LV | vlastnické právo | výměra | druh pozemku | Způsob ochrany nemovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1101 | Brněnské Ivanovice [612227] | 10001 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno | 9054 | ostatní plocha | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |